Fiche d’investigation N°29
Date d’ouverture : 12/10/2016	Date de clôture : 4
Cette fiche a été rédigée à la suite de ma visite à la cité le 11/10/2016 / Fabrication CI – CMS / Les étapes : / kicad : / Schéma électrique (eschema) / Routage (Pcbnew) / Préparation des fichiers gerber pour la cde S/T / S/T : CI + stencil, le terme stencil signifie « pochoir » en anglais . Il permet d’appliquer la pâte à braser aux emplacements prévus pour recevoir les composants. C’est ensuite le passage au four qui réalisera la brasage https://fr.wikipedia.org/wiki/Brasage / Cité de l’objet connecté : / Sérigraphie – CIF http://cif.fr/en/ + binoculaire / Superposition du CI et du stencil / Pâte à braser (application avec la raclette) / Pose des composants avec la machine « essemtec » http://www.essemtec.com/, c’est un système de placement expert conçu pour le prototypage de petite série, il est équipé principalement, d’un magasin rotatif de composants, d’une pompe, d’une caméra, d’un écran et d’un dispositif pour accueillir le CI. / Installer le CI / Préparer les composants dans les compartiments numérotés du magasin / A l’aide de la pompe prélever le composant pour ensuite le positionner et l’appliquer avec l’aide de l’écran connecté à la caméra. Répéter la même opération pour chaque composant. / Brasage (chauffe) dans un four de « brasage phase vapeur » ASSCON VP450 http://www.asscon.de/ automatique. / Recommandations : / pour le stencil : / utiliser de la tôle 130 microns mètre (inox) / fabriquer en découpe laser avec des machines spéciales / pour partager la même plaque entre plusieurs CI, spécifier au S/T V.cut / Dimensions min du CI : 80x80mm / Prévoir une marge tout autour / Suite à la revue de projet du PCB (CI CMS) e-p-433 avec Pascal Blot le 01/02/2017 : / Refaire l’antenne (largeur de piste = diamètre des pads) en augmentant la distance entre les segments / Supprimer margin / Créer une marge autour du PCB = 0,35 mm / Supprimer les arrondis / La couche F.paste permet la fabrication du stencil / Organiser les composants pour avoir les contours et les repères topologiques plus visibles / Pour les points de test, prévoir un contour / Ajouter 3 mires à 5mm des bords du PCB / Pour les largeurs de piste, prévoir 0,3 mm min, 0,2 mm si obligé / Pour l’isolation, prévoir 0,3 mm min, 0,2 mm si obligé.